## Slide 1: SMANJENJE NOSIVOSTI ČELIČNIH I ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA USLIJED PUZANJA NA POŽARNIM TEMPERATURAMA
Prof. dr. sc. Ivica Boko, dipl.ing.građ., Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split
Doc. dr. sc. Neno Torić, dipl.ing.građ., Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split
Slobodan Blanuša, dipl. ing. građ., Aspalathosoft d.o.o., Split
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Ivica Boko, Neno Torić, Slobodan Blanuša
Notes: 1

## Slide 2
  EUROKOD
Suvremena europska regulativa Eurokodovi tretiraju djelovanje požara kao izvanredno (udesno) djelovanje na nosivu konstrukciju. Eurocode-ovi su sastavljeni iz 10 različitih dijelova, a u ovisnosti o području kojim se bave problematika požara je zastupljena u njih 7 kako je prikazano na crtežu:

## Slide 5
PRORAČUN KONSTRUKCIJE
MEHANIČKO DJELOVANJE
OTPORNOST KONSTRUKCIJE

## Slide 6
Kod dokaza nosivosti čeličnih nosivih elemenata proračunske vrijednosti mehaničkih svojstava materijala (naponska i deformacijska svojstva) Xd,fi definiraju se na sljedeći način:
ČELIČNE KONSTRUKCIJE
parcijalni faktor sigurnosti za odgovarajuće svojstvo materijala,
za slučaj požara [1.00].
koeficijent redukcije naponskog i deformacijskog svojstva, koji ovisi o
promatranoj temperaturi u odnosu na atmosfersku temperaturu,
karakteristična vrijednost naponskog i deformacijskog svojstva (fk ili Ek),
za proračun konstrukcije pri atmosferskoj temperaturi,

## Slide 7
ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Koeficijenti redukcije za odnos naprezanje i deformacija čelika na povišenim
(požarnim) temperaturama:

## Slide 8
ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Dijagram redukcije granice popuštanja čelika na određenim razinama temperature:

## Slide 9
ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Dijagram redukcije modula elastičnosti čelika na određenim razinama temperature:

## Slide 10
ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE
Dokaz nosivosti nosivih elemenata od aluminijskih legura na visokim (požarnim) temperaturama provodi se koristeći proračunske vrijednosti mehaničkih svojstava materijala (naponska i deformacijska svojstva) Xd,fi prema izrazu:
parcijalni faktor sigurnosti za odgovarajuće svojstvo materijala,
za slučaj požara [1.00].
koeficijent redukcije naponskog i deformacijskog svojstva, koji ovisi o
promatranoj temperaturi u odnosu na atmosfersku temperaturu,
karakteristična vrijednost naponskog i deformacijskog svojstva (fk ili Ek),
za proračun konstrukcije pri atmosferskoj temperaturi,

## Slide 11
ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE
Koeficijenti redukcije granice popuštanja k0.2,θ aluminijskih legura na povišenim
(požarnim) temperaturama:

## Slide 12
ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE
Vrijednosti modula elastičnosti aluminijskih legura na povišenim (požarnim) temperaturama Eal,θ:

## Slide 13
ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE
Grafički prikaz redukcije dogovorne granice popuštanja pri 0.2 %-tnoj trajnoj deformaciji i redukcije modula elastičnosti za aluminijske legure pri povišenoj temperaturi prikazane su na sljedećom grafikonima:

## Slide 14
ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE

## Slide 15
Uspostavni istraživački projekt: UIP-2014-09-5711
Utjecaj deformacija od puzanja na nosivost čeličnih i aluminijskih stupova pri djelovanju požara
Ustanova voditelja projekta:
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu
Projekt financira:
Hrvatska zaklada za znanost
Ustanova partnera projekta:
Department of Civil and Structural Engineering, University of Sheffield, UK

## Slide 16: PROJEKTNI TIM
doc.dr.sc. Neno TORIĆ, voditelj projekta (FGAG)
prof.dr.sc. Ivica BOKO (FGAG)
prof. Ian BURGESS (Sveučilište u Sheffieldu)
prof.dr.sc. Alen HARAPIN (FGAG)
prof.dr.sc. Mirela GALIĆ (FGAG)
doc.dr.sc. Vladimir DIVIĆ (FGAG)
dr.sc. Ivana UZELAC (FGAG)
Marko GORETA, mag.ing.aedif. (FGAG)
Jelena LOVRIĆ, mag.ing.aedif. (FGAG)

## Slide 17
REZULTATI PROJEKTA I UTJECAJ NA GRAĐEVINSKU PRAKSU

## Slide 18
Nfi,Rd=?
Nfi,Rd=F(,T)
? Nfi,Rd=F(,T,t)
T (°C)
t (min)

## Slide 19: Otpornost čeličnih konstrukcija na djelovanje požara prema HRN EN 1993-1-2
Tlačni elementi
fi - faktor redukcije koji uzima u obzir izvijanje elementa
u slučaju požara,
ky, - faktor redukcije za granicu popuštanja čelika pri temperaturi  koja je dosegnuta u trenutku t.

## Slide 20: Otpornost aluminijskih konstrukcija na djelovanje požara prema HRN EN 1999-1-2
Tlačni elementi
k0,,max - faktor redukcije za naprezanje pri 0.2% deformacije na temperaturi  koja je dosegnuta u trenutku t.
Nb,Rd – otpornost elementa na izvijanje pri normalnoj temperaturi

## Slide 21
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Krivulje naprezanje-deformacija (mehanička) i usporedba s EC3 – prijedlog za model bez implicitnog puzanja (1% deformacija pri dosezanju granice popuštanja

## Slide 22
Krivulje naprezanje-deformacija (mehanička) i usporedba s eksperimentima korištenim za definiranje EC3 modela (Kirby, Preston 1988.)
REZULTATI ISTRAŽIVANJA

## Slide 23
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Faktori redukcije za granicu popuštanja čelika
Faktori redukcije za modul elastičnosti čelika

## Slide 24
Deformacija od puzanja čeličnih epruveta na temperaturi 500°C
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Deformacija od puzanja čeličnih epruveta na temperaturi 400°C
0.70-0.900.2
0.45-0.800.2

## Slide 25
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Deformacija od puzanja čeličnih epruveta na temperaturi 600°C
0.25-0.30.2
0.65-0.750.2

## Slide 26
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Krivulje naprezanje-deformacija (mehanička) za aluminij

## Slide 27
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Faktori redukcije za naprezanje pri 0.2% deformacije za aluminij
Faktori redukcije za modul elastičnosti za aluminij

## Slide 28
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Deformacija od puzanja aluminijskih epruveta na temperaturi 160°C
Deformacija od puzanja aluminijskih epruveta na temperaturi 200°C
/f0.2, = 0.2-0.5
/f0.2, = 0.7

## Slide 29
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Deformacija od puzanja aluminijskih epruveta na temperaturi 250°C
Deformacija od puzanja aluminijskih epruveta na temperaturi 300°C
/f0.2, = 0.15-0.5
/f0.2, = 0.15-0.5

## Slide 30
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Čelični stupovi (vitkost 81)
Aluminijski stupovi (vitkost 70)

## Slide 31
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Testing method |  |  | Steady-state creep |  | 
Load type |  |  | Bending+Axial compression |  | 
Target temperature (°C) |  |  | 400 | 500 | 600
Max. force (kN) | Test 1 | Axial | 488.0 | 335.0 | 214.0
 |  | Vertical | 37.0 | 30.0 | 16.0
 |  | Load ratio (%) | 87 | 63 | 57
 |  | Failure time (min) | 37.8 | 233.4 | 212.2
 | Test 2 | Axial | 518.0 | 450.0 | 274.0
 |  | Vertical | 37.0 | 30.0 | 16.0
 |  | Load ratio (%) | 93 | 85 | 73
 |  | Failure time (min) | 7.5 | 95.8 | 159.9
 | Test 3 | Axial | 535.0 | 486.0 | 305.0
 |  | Vertical | 37.0 | 30.0 | 16.0
 |  | Load ratio (%) | 96 | 92 | 81
 |  | Failure time (min) | 6.1 | 5.7 | 25.6
Čelični stupovi

## Slide 32
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Aluminijski stupovi
Testing method |  |  | Steady-state creep |  | 
Load type |  |  | Bending+Axial compression |  | 
Target temperature (°C) |  |  | 160 | 220 | 260
Max. force (kN) | Test 1 | Axial | 427.0 | 524.6 | 305.0
 |  | Vertical | 48.0 | 37.7 | 26.0
 |  | Load ratio (%) | 87 | 82 | 77
 |  | Failure time (min) | 151.7 | 5.12 | 66.7
 | Test 2 | Axial | 457.5 | 536.8 | 332.5
 |  | Vertical | 48.0 | 37.7 | 26.0
 |  | Load ratio (%) | 93 | 84 | 84
 |  | Failure time (min) | 25.9 | 4.58 | 25.3
 | Test 3 | Axial | 475.8 | 573.4 | 353.8
 |  | Vertical | 48.0 | 37.7 | 26.0
 |  | Load ratio (%) | 96 | 89 | 89
 |  | Failure time (min) | 3.6 | 3.25 | 5.0

## Slide 33
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
• Rezultati numeričkog modeliranja uz korištenje eksperimentalnog modela puzanja usporedivi su s eksperimentalno određenim vremenom u kojem čelični stupovi otkazuju od utjecaja puzanja

## Slide 34
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
• Procjena nosivosti stupa uz korištenje materijalnog modela iz Eurokoda 3 dio 1.2 pokazuje da materijalni model iz Eurokoda ne može uzeti u obzir redukciju nosivosti uslijed puzanja za sve nivoe opterećenja

## Slide 35
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
• Rezultati numeričkog modeliranja uz korištenje eksperimentalnog modela puzanja usporedivi su s eksperimentalno određenim vremenom u kojem aluminijski stupovi otkazuju od utjecaja puzanja

## Slide 36
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
• Deformacija od puzanja utječe na redukciju nosivosti čeličnih stupova već pri temperaturi od 400˘C pri nivou opterećenja koje je više od 87% nosivog tlačnog opterećenja stupa na temperaturi od 400°C
• Utjecaj puzanja u slučaju aluminijskih stupova je opažen već pri 160°C pri nivou opterećenja koje je više od 88% nosivog tlačnog opterećenja stupa
• Kratkoročna otpornost na puzanje čeličnih stupova je vrlo niska pri nivou opterećenja koje je više od 90% nosivog tlačnog opterećenja za temperaturni interval 400-600°C
• Kratkoročna otpornost na puzanje aluminijskih stupova je također niska pri nivou opterećenja koje je više od 90% nosivog tlačnog opterećenja za temperaturni interval 160-260°C
Opaženo je u eksperimentima da postoji korelacija između nivoa opterećenja u kojem puzanje ima utjecaja na razini epruvete i stupa

## Slide 37
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
• Utjecaj na građevinsku praksu

## Slide 38
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
• Utjecaj na građevinsku praksu

## Slide 39
ZAKLJUČCI STUDIJE
• Kritični temperaturni interval za čelične konstrukcije s aspekta puzanja pri visokim temperaturama: 400-600°C
• Kritični temperaturni interval za aluminijske konstrukcije s aspekta puzanja pri visokim temperaturama: 160-260°C
• Vremenski ovisne deformacije imaju značajan utjecaj na redukciju nosivosti stupova kod aluminijskih i čeličnih konstrukcija

## Slide 40: ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI 
PROJEKT HRZZ-a: UIP-2014-09-5711 Utjecaj deformacija od puzanja na nosivost čeličnih i aluminijskih stupova pri djelovanju požara
ZAHVALA: Hrvatska zaklada za znanost