## Slide 1: Sustavi hidroizolacija za energetsku obnovu zgrada
Robert Rukavina, dipl.ing.prom., Büsscher Hoffmann d.o.o.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Robert Rukavina
Notes: 1

## Slide 2: Općenito o hidroizolacijama
Hidroizolacijska zaštita skup arhitektonsko-građevinskim mjera, čiji je cilj zaštiti pojedine građevinske elemente i građevinu u cjelini od prodora vode i vlage da bi se osiguralo njiovo predviđeno vrijeme trajanja i da bi se osigurali uvjeti za zdravi boravak u prostorima građevine
Hidroizolacijski sustav skup materijala koji zajedničkim djelovanjem omogućuju hidroizolacijsku zaštitu
Hidroizolacija poseban završni sloj koji ima funkciju sprečavanja prodora vode i vlage u građevinske elemente i prostorije građevine

## Slide 3: Općenito o hidroizolacijama
Namjena materijal za oblogu i zaštitu
Pozicija ugradnje temelji konstrukcije hidroizolacija protiv vode i vlage iz tla
ravni i kosi krov hidroizolacija protiv oborina
Vrste materijala sintetske hidroizolacijske trake
bitumenske trake
tekuće hidroizolacije i premazi

## Slide 4: Općenito o hidroizolacijama
Način ugradnje mehaničko učvršćenje
slobodno polaganje
kontaktno ljepljenje / zavarivanje
Svojstva čvrstoća
elastičnost
vodonepropusnost
otpornost na niske i visoke temperature
vatrootpornost
trajnost
kompatibilnost

## Slide 5: Sintetske hidroizolacijske trake
Vrste PVC (polivinil klorid)
TPO/FPO (termoplastični/fleksibilni poliolefini) – PP/PE
PIB (poliizobutileni)
EVA (etilenvinilacetat)
ECB (etilenkopolimerbitumen)
Način ugradnje jednoslojni sustav
mehanički učvrćeno ili slobodno položeno
zavarivanje spojeva u struji vrućeg zraka

## Slide 6: Sintetske hidroizolacijske trake
Opis proizvoda:
Dvoslojni materijal s uloškom od:
staklenog voala – za slobodno polaganje i balastno učvršćenje
poliesterskog filca – za mehaničko učvršćenje
Gornja strana membrane UV stabilna
Boje: siva
bijela* (LEED)
plava
zelena
crvena
bakar

## Slide 7: Sintetske hidroizolacijske trake
Način ugradnje jednoslojni sustav
zavarivanje spojeva u struji vrućeg zraka
mehanički učvrćeno ili slobodno položeno

## Slide 8: Sintetske hidroizolacijske trake
Zavarivanje spojeva u struji vrućeg zraka
Ručni strojevi (0,5 – 1 m/min)
Samohodni strojevi (2 – 5 m/min)

## Slide 9: Sintetske hidroizolacijske trake
Zavarivanje vrućim zrakom
temperatura zavarivanja 350°C – 500°C
temperatura okoline preporučeno ≥ 5°C
test probnog zavarivanja
nakon zavarivanje provjera spojeva

## Slide 10: Sintetske hidroizolacijske trake
Način ugradnje
Mehaničko učvršćenje
- profili za perimetarsko učvršćenje
- pričvrsni pribor (3 – 5 kom/m2)
- proračun vijaka

## Slide 11: Sintetske hidroizolacijske trake
Mehaničko učvršćenje
pričvrsni pribor (3 – 5 kom/m2)
  tuljci + vijci vijci + pločice udarne tiple

## Slide 12: Sintetske hidroizolacijske trake

## Slide 13: Sintetske hidroizolacijske trake
- proračun vijaka

## Slide 16: Hidroizolacijski sustav na bazi PVC sintetske trake
Najčešće korišten materijal za izvedbu hidroizolacija u RH
Debljina: 1,5 i 1,8 mm (2 mm)
Dimenzija role: 1,6 × 20m; 2 × 20m
Sastav: Polivinilklorid
Uložak: stakleni voal – za balastne krovove
poliesterski filc – mehanički učvršćene
Svojstva: savitljivost na niskim temperaturama
vrlo izražena paropropusnost
iznimna zavarljivost
ekonomičnost i dostupnost
kompatibilnost između proizvođača
nekompatibilna s EPS, XPS, PUR, PIR
nekompatibilna s bitumenom ili materijalima s otapalima

## Slide 17: Hidroizolacijski sustav na bazi PVC sintetske trake
Hidroizolacijski sustav čine:
hidroizolacijska mambrana
razdjelni geotekstil (po potrebi)
lim kaširan PVC trakom
detalj traka
prefabricirani elementi
hodne staze
čistač za PVC membrane
ljepilo za PVC membrane
tekući PVC
pričvrsna tehnika
odvodni elementi

## Slide 18: Hidroizolacijski sustav na bazi TPO/FPO sintetske trake
Debljina: 1.5, 1.8, 2.0 mm
Dimenzija role: 1,6 × 20m; 2 × 20m
Sastav: TPO/FPO
Uložak: stakleni voal – za balastne krovove
poliesterski filc – mehanički učvršćene
Svojstva: dugotrajnost
vrlo visoka savitljivost na niskim temperatuma
kompatibilna sa svim vrstama toplinske izolacije kompatibilna s bitumenom
izražen ekološki profil
nekompatibilnost između različitih proizvođača

## Slide 19: Hidroizolacijski sustav na bazi TPO/FPO sintetske trake
Hidroizolacijski sustav čine:
hidroizolacijska membrana
lim kaširan TPO trakom
detalj traka
prefabricirani elementi
hodne staze
čistač za TPO membrane
ljepilo za TPO membrane
aktivator spojeva
pričvrsna tehnika
odvodni elementi

## Slide 20: Hidroizolacijski sustav na bazi bitumena
Način ugradnje višeslojni sustav
zavarivanje otvorenim plamenom na podlogu
ljepljenje za podlogu

## Slide 21: Hidroizolacijski sustav na bazi bitumena
Sastav:
završni sloj – folija, pijesak, škriljavac
gornji sloj bitumenske mase
uložak
donji sloj bitumenske mase
zaštitini sloj – taljiva folija

## Slide 22: Hidroizolacijski sustav na bazi bitumena
Vrste bitumenske mase:
oksidbitumen polimerbitumen
Elastomerni Plastomerni
SBS APP
manje zahtjevne zahtjevnije pozicije ugradnje
pozicije ugradnje
0° - 70°C -10°C (-30°C) – 100°C -5°C – 130°C

## Slide 23: Hidroizolacijski sustav na bazi bitumena
Vrste uloška:
Karakteristike:
vrste | oznaka
stakleni voal | V, GV
staklena tkanina | GV, GG, T
poliesterski filc | PE/PES, KV, PV
aluminijski uložak | AL
Vrsta uloška | Karakteristika |  | 
 | Prekidna sila N/50mm | Izduljenje % | Vodonepropusnost kPa
stakleni voal | 200-300 | 1-2 | 10-60
staklena tkanina | 1000-1700 | 5-10 | 60-100
poliesterski filc | 800-1000 | 40-50 | 200-400

## Slide 24: Hidroizolacijski sustav na bazi bitumena
Debljina: 4.0, 5.0 mm
Dimenzija role: 1 × 10 m; 1 × 7,5 m; 1 × 5 m
Svojstva: velika rasprostranjenost
„stari sustav” dokazan u praksi
siguran (dvoslojni) sustav
dugovječnost
kompatibilan sa svim vrstama toplinske izolacije kompatibilnost između različitih proizvođača
sužene estetske mogućnosti
sporija i zahtjevnija ugradnja
veće ovisnost o vremenskim prilikama
Hidroizolacijski sustav čine:
hidroizolacijska bitumenska membrana
hladni prednamaz (emulzije ili na bazi otapala)
odvodni elementi
prefabricirani elementi

## Slide 25: Tekuće hidroizolacije i premazi
Vrste na bitumenskoj bazi
na poliuretanskoj bazi
na cementnoj bazi
Način ugradnje višeslojni sustav
vezanjem između podloge i materijala
premazivanjem ili špricanjem

## Slide 26: Tekuće hidroizolacije i premazi
Svojstva: brzo vezivanje i sušenje
laka i brza ugradnja
jednokomponentan-višekomponentan materijal
hladna ugradnja – bez vrućeg zraka ili plamena
visoka elastičnost
visoka paropropusnost
izvrsan sposobnost za premošivanje pukotina
monolitna, bešavna ugradnja
Hidroizolacijski sustav čine:
osnovni materijal
prednamazi
uložak
završni slojevi

## Slide 27: Pozicija ugradnje hidroizolacijskih sustava
Prema poziciji ugradnje :
konstrukcije pod zemljom
klasični izloženi krov
balastom opterećen krov
kosi krov

## Slide 28: Pozicija ugradnje hidroizolacijskih sustava
Konstrukcije pod zemljom (podovi i zidovi prema tlu)
- toplinska sanacija vrlo zahtjevna
- gubici topline prema tlu cca 10%
- izvođenje sanacijskih radova na zidovima u sklopu izvedbe fasade
- dodavanje toplinske izolacije na vertikalni dio temelja
- dodavanje toplinske izolacije poda podruma
Hidrozolacijski sustavi:
- zid temelja – bitumenske traki i premazi
- zid i pod podruma – bitumenske trake i cementni premazi

## Slide 29: Pozicija ugradnje hidroizolacijskih sustava
Klasični izloženi krov
- toplinska sanacija jednostavna
- gubici topline do 30%
- najopterećeniji dio konstrukcije vanjskim utjecajima
Hidrozolacijski sustavi:
mehaničko učvršćeni – PVC/TPO sustavi
ljepljeni – PVC/TPO/bitumenski sustavi
Toplinska izolacija: EPS, mineralna vuna, XPS, PUR/PIR

## Slide 30: Pozicija ugradnje hidroizolacijskih sustava
Balastom opterećen krov (inverzni, duo krov)
- toplinska sanacija jednostavna
Hidroizolacijski sustavi:
slobodno položeni – PVC/TPO sustavi
punoplošno zavareni bitumenski sustavi
tekuće hidroizolacije i premazi
Toplinska izolacija: XPS, pjenasto staklo

## Slide 31: Pozicija ugradnje hidroizolacijskih sustava
Balastom opterećen krov – duo krov
Hidrozolacijski sustavi:
slobodno položeni – PVC/TPO sustavi
ljepljeni bitumenski sustavi
Toplinska izolacija: EPS, XPS

## Slide 32: Pozicija ugradnje hidroizolacijskih sustava
Kosi krov
toplinska sanacija jednostavna
prenamjena negrijanog u grijani prostor
zamjena pokrova
Hidrozolacijski sustavi:
mehanički učvršćeni bitumenski sustavi
PVC/TPO sustavi

## Slide 33: Regulativa
Bitumenski hidroizolacijski sustavi:
EN 13969 (TIP A+T) Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
EN 13707 Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom
EN 13970 Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske paronepropusne trake
PVC/TPO hidroizolacijski sustavi:
EN 13956 Savitljive hidroizolacijske trake – Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove
Tekuće membrane i premazi:
EN 14891 Vodonepropusni premazi u tekućem obliku
EN 1504 Premazi za zaštitu betona

## Slide 34: Hidroizolacijski sustav i ljudski faktor
Ljudski faktor u ostvarenju hidroizolacijskog sustava:
- arhitekt
- projektant
- stručna teh. podrška proizvođača - nadzorni organ
- IZVOĐAČ / IZOLATER